MATERIÁLOVÝ LIST

# Fiberfrax 1260

| Technické dáta |  | Fiberfrax 1260 |
| --- | --- | --- |
| Základná surovina: |  | Hlinitokremičité vlákna |
| Klasifikačná teplota (°C) |  | 1260 |
| Trvale použiteľná teplota (°C) |  | 1150 |
| Teplota topenia vlákien (°C) |  | 1760 |
| Objemová hmotnosť (kg/m3) |  | 70/100/130/160 |
| Chemická analýza (%) | Al2O3 | 42 – 47 |
|  | SiO2 | 53 – 58 |
|  | Fe2O3 + TiO2 | < 0,20 |
|  | Alkálie | < 0,25 |
| Lineárne zmrštenie (%) za 24 hod. Pri | 1100°C | 1,9 |
|  | 1200°C | 2,9 |
|  | 1250°C | 3,3 |
| Tepelná vodivosť (W/mK) pre OH 130 kg/m3 pri | 600°C | 0,12 |
|  | 800°C | 0,18 |
|  | 1000°C | 0,28 |
| Pevnosť v ťahu (kPa) pri OH (kg/m3) : | 70 | 35 |
|  | 100 | 55 |
|  | 130 | 75 |
|  | 160 | 90 |
| Stredný priemer vlákna (μm) |  | 3,25 |
| Špecifické teplo pri teplote 1000°C (kJ/kg K) |  | 1,14 |
| Farba |  | Biela |
| Šírka (mm) |  | 610 |

*) Uvedené dáta sú stredné hodnoty bežnej produkcie. Obzvlásť ošetrenie tvrdidlom môže zpôsobiť odchýlky od udaných technických dát. Pri aplikácii v korozívnej atmosfére a pri použití v oblasti maximálne použiteľných teplôt doporučujeme konzultáciu.

Uvedené hodnoty sú stredné hodnoty s výrobnými toleranciami bežnými v obore, ktoré boli zistené uznávanými skúšobnými metódami.

Spôsob dodania:

| Objemová hmotnosť | 70 kg/m3 | 100 kg/m3 | 130 kg/m3 | 160 kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tl. 6 mm |  | X | X |  |
| Tl. 13 mm |  | X | X | X |
| Tl. 20 mm | X | X | X | X |
| Tl. 25 mm | X | X | X | X |
| Tl. 40 mm | X | X | X |  |
| Tl. 50 mm | X | X | X |  |

Pozn.: Rohože sú balené v kartónoch