MATERIÁLOVÝ LIST

# Rohož Alsitra 1400

| Technické dáta |  | Alsitra 1400 |
| --- | --- | --- |
| Základná surovina |  | Hlinitokremičité vlákna |
| Klasifikačná teplota (°C) |  | 1400 |
| Trvalá prevádzková teplota (°C) |  | < 1250 |
| Objemová hmotnosť (kg/m3) |  | 70/100/130/160/180 |
| Chemická analýza (%) | Al2O3 | 52 |
|  | SiO2 | 48 |
| Lineárne zmrštenie (%) za 24 hod. pri | 1000°C | - |
|  | 1100°C | 1,3 |
|  | 1200°C | 2,0 |
|  | 1300°C | 2,8 |
|  | 1400°C | 4,0 |
| Tepelná vodivosť (W/mK) metódou tavného drôtu pre OH 130 kg/m3 pri | 200°C | 0,07 |
|  | 400°C | 0,11 |
|  | 600°C | 0,15 |
|  | 800°C | 0,21 |
|  | 1000°C | 0,31 |
|  | 1200°C | 0,44 |
|  | 1400°C | 0,64 |
| Tepelná vodivosť (W/mK) pri strednej teplote pre OH 130 kg/m3 pri | 200°C | 0,04 |
|  | 400°C | 0,08 |
|  | 600°C | 0,14 |
|  | 800°C | 0,20 |
|  | 1000°C | 0,27 |
| Farba |  | Bílá |
| Šírka (mm) |  | 610 |
| Teplota tavenia vlákien (°C) |  | > 1700 |
| Mineralogické zloženie |  | amorfné |
| Spevnenie |  | Obojstranne prešité |
| Hustota vlákien (g/cm3) |  | 2,6 |
| Stredný priemer vlákien (µm) |  | 3 |
| Stredné merné teplo (kJ/kg K) medzi | 20°C a 400°C | 0,96 |
|  | 20°C a 1200°C | 1,06 |

*) Uvedené dáta sú stredné hodnoty běžnej produkcie. Pri aplikácii v korozívnej atmosfére a pri použití v oblasti maximálne použiteľných teplôt doporučujeme konzultáciu.

Zpôsob dodania:

| Obj.hmotnosť | 70 kg/m3 | 100 kg/m3 | 130 kg/m3 | 160 kg/m3 | 180 kg/m3* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tl. 6 mm |  | X | X | X | X |
| Tl. 13 mm |  | X | X | X | X |
| Tl. 20 mm | X | X | X | X | X |
| Tl. 25 mm | X | X | X | X | X |
| Tl. 40 mm | X | X | X |  |  |
| Tl. 50 mm |  | X | X |  |  |

*)Len rolované